钢绞线生产计划单

修武汉河电缆有限公司

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  | 发货带4份修武汉河1份青岛汉缆股份有限公司明细单，质量证明书与出厂检验报告两公司各一份 |  |  |  |  |  |
| 内部编号 |  |  | / |  | 10044232 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A,7/2.50 |  |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 左 |  |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 18-20 |  |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1380 |  |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1380 |  |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1250 |  |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥235 |  |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |  |
| 硫酸铜 |  |  | 1min浸 |  | ≥3 |  |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 2500*36 |  |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 270（总重量24.3t） |  |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +8,-0 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 1各项参数要求符合对方计划单要求（附对方生产计划单） - 本产品要求6月8日前送达 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 张玉明 |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  |  | 日 期 | 2026.6.2 |