特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司

| 项 目 |  |  | 单位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单编号 |  |  | / |  | 106504260600327 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A*7/2.10 |  | G1A*7/2.10 |  |  | G1A*7/2.10 |  |  |
| 绞 向 |  |  |  |  | 左向 |  | 右向 |  |  | 右向 |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 18-22 |  | 18-22 |  |  | 18-22 |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.10 |  | 2.10 |  |  | 2.10 |  |  |
| 直径允 许偏差 |  | 正 | mm |  | +0.03 |  | +0.03 |  |  | +0.03 |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | -0.03 |  | -0.03 |  |  | -0.03 |  |  |
| 抗拉 强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1390 |  | ≥1390 |  |  | ≥1390 |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1321 |  | ≥1321 |  |  | ≥1321 |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1170 |  | ≥1170 |  |  | ≥1170 |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  | ≥3.0 |  |  | ≥3.0 |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥18 |  | ≥18 |  |  | ≥18 |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥215 |  | ≥215 |  |  | ≥215 |  |  |
| 硫酸铜 |  |  | 次 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 钢绞线表面光洁、镀层均匀、无油污及擦伤、刮伤等不良缺陷；2、 钢绞线绞合平直，无蛇形弯曲等影响绞合质量的任何缺陷。3、 镀锌钢线不应有任何类型的接头。4、 本技术要求可作为钢线（绞线）采购规范。 - 每根钢绞线中，负公差镀锌钢丝的根数不得超过3根。 按理论重量结算,需要精排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 198m*1 |  | 2500m*17+2762.28m*1 |  |  | 见附件 |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 38kg |  | 8641kg |  |  | 12986kg |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  | 6.12 |  | 6.14 |  |  | 6.14 |  |  |
| 编 制 | 王鑫峰 |  |  | 审 核 |  |  | 批 准 |  | 日 期 |  | 2026.6.9 |

特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司

| 项 目 |  |  | 单位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单编号 |  |  | / |  | 106504260600327 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-1*7/2.40 |  |  | G1A-1*7/2.32 |  |  | G1A-1*7/2.32 |  |  |
| 绞 向 |  |  |  |  | 右向 |  |  | 右向 |  |  | 右向 |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 18-22 |  |  | 18-22 |  |  | 18-22 |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.40 |  |  | 2.32 |  |  | 2.32 |  |  |
| 直径允 许偏差 |  | 正 | mm |  | +0.04 |  |  | +0.04 |  |  | +0.04 |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | -0.04 |  |  | -0.04 |  |  | -0.04 |  |  |
| 抗拉 强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥ |  |  | ≥ |  |  | ≥ |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1310 |  |  | ≥1310 |  |  | ≥1310 |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1140 |  |  | ≥1140 |  |  | ≥1140 |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  |  | ≥3.0 |  |  | ≥3.0 |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  | ≥16 |  |  | ≥16 |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  | ≥230 |  |  | ≥230 |  |  |
| 硫酸铜 |  |  | 次 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 1、 钢绞线表面光洁、镀层均匀、无油污及擦伤、刮伤等不良缺陷；2、 钢绞线绞合平直，无蛇形弯曲等影响绞合质量的任何缺陷。3、 镀锌钢线不应有任何类型的接头。4、 本技术要求可作为钢线（绞线）采购规范。 - 每根钢绞线中，负公差镀锌钢丝的根数不得超过3根。 按理论重量结算,需要精排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 见附件 |  |  | 97m*1，7205m*1 |  |  | 2596m*1 |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 4603kg |  |  | 1700kg |  |  | 605kg |  |  |
| j交货时间 |  |  |  |  | 6.14 |  |  | 6.12 |  |  | 6.18 |  |  |
| 编 制 | 王鑫峰 |  |  | 审 核 |  |  | 批 准 |  |  | 日 期 |  | 2026.6.9 |

特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司

| 项 目 |  |  | 单位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单编号 |  |  | / |  | 106504260600327 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-7*2.50 |  | G1A-7*2.50 |  |  | G1A-7*2.51 |  |  |
| 绞 向 |  |  |  |  | 右 |  | 左 |  |  | 左 |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 18-22 |  | 18-22 |  |  | 18-22 |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.50 |  | 2.50 |  |  | 2.51 |  |  |
| 直径允 许偏差 |  | 正 | mm |  | +0.04 |  | +0.04 |  |  | +0.04 |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | -0.04 |  | -0.04 |  |  | -0.04 |  |  |
| 抗拉 强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥ |  | ≥ |  |  | ≥ |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1310 |  | ≥1310 |  |  | ≥1310 |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1140 |  | ≥1140 |  |  | ≥1140 |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  | ≥3.0 |  |  | ≥3.0 |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  | ≥16 |  |  | ≥16 |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  | ≥230 |  |  | ≥230 |  |  |
| 硫酸铜 |  |  | 次 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 钢绞线表面光洁、镀层均匀、无油污及擦伤、刮伤等不良缺陷；2、 钢绞线绞合平直，无蛇形弯曲等影响绞合质量的任何缺陷。3、 镀锌钢线不应有任何类型的接头。4、 本技术要求可作为钢线（绞线）采购规范。 - 每根钢绞线中，负公差镀锌钢丝的根数不得超过3根。 按理论重量结算,需要精排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 1111m*3 |  | 3000m*1 |  |  | 684m*1 |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 900kg |  | 815kg |  |  | 188kg |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  | 6.14 |  | 6.14 |  |  | 6.13 |  |  |
| 编 制 | 王鑫峰 |  |  | 审 核 |  |  | 批 准 |  | 日 期 |  | 2026.6.9 |

特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司

| 项 目 |  |  | 单位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单编号 |  |  | / |  | 106504260600327 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-7*2.50 |  | G1A-1*7/2.66 |  |  | G1A-1*7/2.81 |  |  |
| 绞 向 |  |  |  |  | 左 |  | 右向 |  |  | 左向 |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 18-22 |  | 18-22 |  |  | 18-22 |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.50 |  | 2.66 |  |  | 2.81 |  |  |
| 直径允 许偏差 |  | 正 | mm |  | +0.04 |  | +0.04 |  |  | +0.04 |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | -0.04 |  | -0.04 |  |  | -0.04 |  |  |
| 抗拉 强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥ |  | ≥ |  |  | ≥ |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1310 |  | ≥1310 |  |  | ≥1310 |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1140 |  | ≥1140 |  |  | ≥1140 |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  | ≥3.0 |  |  | ≥3.5 |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  | ≥16 |  |  | ≥16 |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  | ≥230 |  |  | ≥230 |  |  |
| 硫酸铜 |  |  | 次 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 钢绞线表面光洁、镀层均匀、无油污及擦伤、刮伤等不良缺陷；2、 钢绞线绞合平直，无蛇形弯曲等影响绞合质量的任何缺陷。3、 镀锌钢线不应有任何类型的接头。4、 本技术要求可作为钢线（绞线）采购规范。 - 每根钢绞线中，负公差镀锌钢丝的根数不得超过3根。 按理论重量结算,需要精排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 1720m*1 |  | 1122m*1，1080m*1 |  |  | 2536m*1 |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 462kg |  | 669kg |  |  | 861kg |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  | 6.14 |  | 6.18 |  |  | 6.14 |  |  |
| 编 制 | 王鑫峰 |  |  | 审 核 |  |  | 批 准 |  | 日 期 |  | 2026.6.9 |