钢绞线生产计划单

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH24-040.01 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-1*7-2.66 |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 右 |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 16-21 |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.66 |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.04 |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.04 |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1390 |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1320 |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1220 |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 2500m*2+2460m*2+2320m*2+2100m*2+1570m*2+1530m*2+2270m*1+2020m*1 2000m*1+1910m*1+1880m*1+810m*1+760m*1 |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 304.18 |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 镀锌钢绞线不允许有街头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算。 - 3.具体参数以对方原材料采购规范执行,合格证注明型号规格、抗拉强度、1%伸长时应力及订单编号。 - 4.响应交货7天。 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 日 期 | 2024.8.9 |