钢绞线生产计划单

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH24-040.01 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-1*7-2.66 |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 右 |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 16-21 |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.66 |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.04 |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.04 |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1390 |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1320 |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1220 |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 2500m*2+2460m*2+2320m*2+2100m*2+1570m*2+1530m*2+2270m*1+2020m*1 2000m*1+1910m*1+1880m*1+810m*1+760m*1 |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 304.18 |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 镀锌钢绞线不允许有街头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算。 - 3.具体参数以对方原材料采购规范执行,合格证注明型号规格、抗拉强度、1%伸长时应力及订单编号。 - 4.响应交货7天。 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 日 期 | 2024.8.9 |

钢绞线生产计划单

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH24-020.20 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-1*7-2.81 |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 左 |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 18-22 |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.81 |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.05 |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1390 |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1310 |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1220 |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.5 |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 2800m*3+2500m*150+780m*1 |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 338.99 |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 镀锌钢绞线不允许有街头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算。 - 3.具体参数以对方原材料采购规范执行,合格证注明型号规格、抗拉强度、1%伸长时应力及订单编号。 - 4.2800米段，780米段先做，工期越快越好。发二园 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 日 期 | 2024.8.9 |

钢绞线生产计划单

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH24-016.15 |  |  | CH24-016.15 |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-1*7-2.66 |  |  | G1A-1*7-2.81 |  |  |
| 绞制直径 |  |  | mm |  | 7.98±0.05 |  |  | 8.43±0.05 |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 右 |  |  | 左 |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 18-22 |  |  | 18-22 |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.66 |  |  | 2.81 |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1310 |  |  | ≥1310 |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1310 |  |  | ≥1310 |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1220 |  |  | ≥1220 |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  |  | ≥3.0 |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  | ≥16 |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  | ≥230 |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 2500m*327+477.03m*1+1846.29m*1+1790.64m*1+2595.41m*1+1080.39m*1+1113.07m*1 |  |  | 2500m*4 |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 304.17 |  |  | 338.97 |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  | +5，-0 |  |  |
| 备注 |  |  | - 1.镀锌钢绞线不允许有街头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算。 - 3.具体参数以对方原材料采购规范执行,合格证注明型号规格、抗拉强度、1%伸长时应力及订单编号。 - 4、每根绞线中单丝直径负公差的根数不准多于正公差根数。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  |  | 日 期 | 2024.8.16 |

钢绞线生产计划单

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH24-016.16 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-1*7-2.5 |  |  |  |  |
| 绞制直径 |  |  | mm |  | 7.5±0.05 |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 左 |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 18-22 |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.5 |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.04 |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.02 |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1310 |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1310 |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1220 |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 2500m*53+1068.89m*1+1704.73m*1 |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 268.64 |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 1.镀锌钢绞线不允许有街头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算。 - 3.具体参数以对方原材料采购规范执行,合格证注明型号规格、抗拉强度、1%伸长时应力及订单编号。 - 4、每根绞线中单丝直径负公差的根数不准多于正公差根数。 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 日 期 | 2024.8.17 |

钢绞线生产计划单

山东创辉新材料科技有限公司

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH24-020.14 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-1*7-2.4 |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 右 |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 16-22 |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.4 |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.04 |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.01 |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥/ |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1310 |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1160 |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 2500m*158+1248m*1+497m*1 |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 247.61 |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 镀锌钢绞线不允许有接头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算。 - 3.具体参数以对方原材料采购规范执行,合格证注明型号规格、订单编号，不体现公司名称及联系电话。 - 4.响应交货3天。 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 日 期 | 2024.8.31 |

钢绞线生产计划单

山东创辉新材料科技有限公司

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH24-032.02 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-1*7-2.66 |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 右 |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 16-24 |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.66 |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.04 |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.04 |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1390 |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1321 |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1260 |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 2500m*1 |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 304.1 |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 1.镀锌钢绞线不允许有接头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算，每根绞线中单丝直径正公差大于负公差根数。 - 3.具体参数以对方原材料采购规范执行,合格证注明型号规格、订单编号. - 4.尽快带出 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 日 期 | 2024.10.4 |

钢绞线生产计划单

山东创辉新材料科技有限公司

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH24-027.07 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-1*7-2.32 |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 右 |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 18-24 |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.32 |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.02 |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1360 |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1292 |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1200 |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 2500*17+1954*1 |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 231.21 |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 1.镀锌钢绞线不允许有接头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算，每根绞线中单丝直径正公差大于负公差根数。 - 3.具体参数以对方原材料采购规范执行,合格证注明型号规格、订单编号. - 4.尽快带出 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 日 期 | 2024.10.11 |

钢绞线生产计划单

山东创辉新材料科技有限公司

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH24-020.27 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G2A-1*3.371 |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 3.371 |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0 |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1410 |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1410 |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1270 |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥4.0 |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥14 |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥259 |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 2613*1 |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 70.47 |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 1.镀锌钢绞线不允许有接头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算，每根绞线中单丝直径正公差大于负公差根数。 - 3.生产在PN630工装盘上，硫酸铜实验3.5次以上。 - 4.急需！！！！ |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 日 期 | 2024.10.11 |

钢绞线生产计划单

山东创辉新材料科技有限公司

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH24-020.27 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G2A-1*2.672 |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.672 |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.04 |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.01 |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1410 |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1410 |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1300 |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.5 |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥244 |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 4164*2 |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 44.11 |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 1.镀锌钢绞线不允许有接头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算，每根绞线中单丝直径正公差大于负公差根数。 - 3.生产在PN630工装盘上，硫酸铜实验3.5次以上。 - 4.7天以内交货 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 日 期 | 2024.11.11 |

钢绞线生产计划单

山东创辉新材料科技有限公司

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH24-050.01 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-1*7-2.4 |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 右 |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 18-22 |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.4 |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.03 |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1310 |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1310 |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1200 |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 2500*50+1890*1 |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 247.61 |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 1.镀锌钢绞线不允许有接头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算，每根绞线中单丝直径正公差大于负公差根数。 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 张玉明 |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 日 期 | 2024.11.14 |

钢绞线生产计划单

山东创辉新材料科技有限公司

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH24-030.12 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-1*7-2.81 |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 左 |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 18-22 |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.81 |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.03 |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1390 |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1321 |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1260 |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.5 |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  |  |  |
| 硫酸铜 |  |  | 1分钟浸渍 |  | 3次 |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 2500m*25 |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 339.1 |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 1.镀锌钢绞线不允许有接头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算，每根绞线中单丝直径正公差大于负公差根数。其他要求满足GB/T3428-2024标准要求。 - 中心丝强度按绞前抗拉强度考核！钢丝强度极差≤150 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 张玉明 |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 日 期 | 2025.03.23 |

钢绞线生产计划单

山东创辉新材料科技有限公司

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH25-021.01 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-1*7-2.1 |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 右 |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 16-26 |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.1 |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.02 |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1390 |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1321 |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1220 |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥18 |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥215 |  |  |  |  |
| 硫酸铜 |  |  | 1分钟浸渍 |  | / |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 2500m*1 |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 189.44 |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 1.镀锌钢绞线不允许有接头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算，每根绞线中单丝直径正公差大于负公差根数。按照对方参数执行，以对方参数为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 张玉明 |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 日 期 | 2025.03.31 |

钢绞线生产计划单

山东创辉新材料科技有限公司

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH25-022.03 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G3A-1*7-2.4 |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 右 |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 16-26 |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.4 |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.04 |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.04 |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1510 |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1510 |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1410 |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  |  |  |
| 硫酸铜 |  |  | 1分钟浸渍 |  | ≥3 |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 3000*1+2640*1 |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 247.4 |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 1.镀锌钢绞线不允许有接头。其他满足GB/T3428-2024标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算，每根绞线中单丝直径正公差大于负公差根数。按照对方参数执行，以对方参数为准。 - 3. 7天以内发货 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 张玉明 |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 日 期 | 2025.04.06 |

钢绞线生产计划单

山东创辉新材料科技有限公司

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH25-022.03 |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G3A-1*7-2.4 |  |  |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 右 |  |  |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 16-26 |  |  |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.4 |  |  |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.04 |  |  |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.04 |  |  |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1510 |  |  |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1510 |  |  |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1410 |  |  |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  |  |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  |  |  |
| 硫酸铜 |  |  | 1分钟浸渍 |  | ≥3 |  |  |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 3000*1+2640*1 |  |  |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 247.4 |  |  |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 1.镀锌钢绞线不允许有接头。其他满足GB/T3428-2024标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算，每根绞线中单丝直径正公差大于负公差根数。按照对方参数执行，以对方参数为准。 - 3. 7天以内发货 |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 张玉明 |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  | 日 期 | 2025.04.06 |

钢绞线生产计划单

山东创辉新材料科技有限公司

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH25-028.01 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-1*7-2.80 |  |  | G1A-1*7-2.5 |  |  |
| 绞 向 |  |  | / |  | 左 |  |  | 左 |  |  |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 18-22 |  |  | 18-22 |  |  |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.80 |  |  | 2.5 |  |  |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.05 |  |  | 0.04 |  |  |
|  |  | 负 | mm |  | 0.05 |  |  | 0.04 |  |  |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1310 |  |  | ≥1310 |  |  |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1310 |  |  | ≥1310 |  |  |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1140 |  |  | ≥1140 |  |  |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.5 |  |  | ≥3.0 |  |  |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  | ≥16 |  |  |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  | ≥230 |  |  |
| 硫酸铜 |  |  | 1分钟浸渍 |  | ≥3次 |  |  | ≥3 |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 2500m*368+3300*36+300*43 |  |  | 2500m*122+502m*1 |  |  |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 336.7 |  |  | 268.4 |  |  |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  | +5，-0 |  |  |
| 备注 |  |  | - 1.镀锌钢绞线不允许有接头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算，每根绞线中单丝直径正公差大于负公差根数。附对方参数表，以对方参数表为准。 - 合格证名字改成（架空绞线用镀锌钢绞线） |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 张玉明 |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  |  | 日 期 | 2025.04.17 |

钢绞线生产计划单

山东创辉新材料科技有限公司

| 项 目 |  |  | 单 位 |  | 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 订单编号 |  |  | / |  | CH25-026.02 |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | / |  | G1A-1*7-2.5 |  |  | G1A-1*7-2.4 |  |  | G1A-1*7-2.22 |
| 绞 向 |  |  | / |  | 左 |  |  | 右 |  |  | 左 |
| 节径比 |  |  | 倍 |  | 18-22 |  |  | 18-22 |  |  | 18-22 |
| 镀锌钢线直径 |  |  | mm |  | 2.5 |  |  | 2.4 |  |  | 2.22 |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |
|  |  | 负 | mm |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |
| 抗拉强度 |  | 绞前 | MPa |  | ≥1321 |  |  | ≥1321 |  |  | ≥1360 |
|  |  | 绞后 |  |  | ≥1321 |  |  | ≥1321 |  |  | ≥1360 |
| 1%伸长时应力 |  |  | MPa |  | ≥1260 |  |  | ≥1260 |  |  | ≥1290 |
| 伸长率 |  |  | % |  | ≥3.0 |  |  | ≥3.0 |  |  | ≥3.0 |
| 扭转(L=100d) |  |  | 次/360° |  | ≥16 |  |  | ≥16 |  |  | ≥16 |
| 镀锌层质量 |  |  | g/m² |  | ≥230 |  |  | ≥230 |  |  | ≥215 |
| 硫酸铜 |  |  | 1分钟浸渍 |  | ≥3 |  |  | ≥3 |  |  | ≥2.5 |
| 卷绕试验 |  |  | / |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂。 |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | / |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指 摩擦锌层不会产生脱落的起皮。 |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | / |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实 践相一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 段长*数量 |  |  | m*件 |  | 1150m*3+1330m*3+2220m*3+1860m*3+1800m*3+1760m*2+1769m*1 |  |  | 3050m*6+3300m*3+2440m*3+3025.9m*1 |  |  | 1720m*3+3260m*1+1760m*1+1860m*1+1131.3m*1 |
| 单位质量 |  |  | kg/km |  | 268.5 |  |  | 247.4 |  |  | 211.7 |
| 长度偏差 |  |  | m |  | +5，-0 |  |  | +5，-0 |  |  | +5，-0 |
| 备注 |  |  | - 1.镀锌钢绞线不允许有接头。其他满足GB/T3428-2012标准要求。 - 2.根据单位质量与段长，以计算重量结算，每根绞线中单丝直径正公差大于负公差根数。 - 附对方参数表，以对方参数表为准。 - 合格证名字改成（架空绞线用镀锌钢绞线） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 张玉明 |  |  | 审 核 |  | 批 准 |  |  | 日 期 | 2025.04.17 |  |